ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ПЕРЕДАЧУ ЗАКАЗЧИКОМ ИЗДЕЛИЙ НА ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

- Перед отправкой груза внимательно осмотреть сырье на предмет его соответствия «Требованиям к цинкуемым изделиям» по ГОСТ 9.307-89.

- Горячему цинкованию подвергаются конструкции, изготовленные из стали содержащей: не более 0,3% углерода; кремния < 0,06% и от 0,12% до 0,25%; горячекатаной; спокойной, полуспокойной, кипящей.

- На поверхности основного металла не допускаются: закатанная окалина, поры, включения, сварочные шлаки, остатки формовочной массы, графит, средства временной противокоррозионной  защиты, маркировочная краска, металлическая стружка, СОЖ – с силиконовыми маслами, остатки бумажных ярлыков, заусенцы.

- В конструкциях не рекомендуется использовать стали различного химического состава.

- Каждая партия стальной продукции сопровождается спецификацией, в которой указан химический состав стали по ковшовой пробе и копией сертификата качества на металлопрокат с печатью организации.

- Конструкция не должна превышать размеров 1 линия:12000мм – длина; 1300мм – ширина; 2300мм – высота, 2 линия :6000мм – длина; 750мм – ширина; 1500мм – высота

- В чертежах обязательно указывать массу деталей и узлов. Максимальная масса одной детали не может превышать 2 т.

- Полые изделия и изделия сложной формы подвергают пробному цинкованию.

- В конструкциях не должно быть карманов, закрытых полостей и воздушных мешков, все полости должны быть доступны для расплавленного цинка и газов разложения флюса.

- Чертежи конструкций, в том числе сварных узлов, должны быть согласованы с заводом с предоставлением сертификата на металл, используемый при изготовлении металлоконструкций.

- Расположение, размеры и целесообразность технологических отверстий должны быть согласованы и утверждены  специалистами до заключения сторонами договора (дополнительного соглашения).

- Диаметр технологического отверстия не менее 10мм.

- Расстояние между параллельными поверхностями конструкции не менее 3 – 4 мм.

- Радиус гибки не менее трех толщин материала.

- Сварку элементов конструкции следует производить встык либо двухсторонними швами, либо односторонним швом с подваркой.

- Сварные швы нахлесточных соединений закрыть по контуру.

- Сварные швы должны быть равномерными, плотными и сплошными по всей длине (желательно сварка в среде СО2).

- Не допускаются поры, свищи, трещины, шлаковые включения, наплавные сопряжения сварных швов. Зачистка швов обязательна, желательна пескоструйная обработка поверхности (производится Заказчиком).

- Не допускаются острые кромки и углы, заусенцы. Острые кромки притупить не более 0,5 мм.

- Резьбовые соединения после цинкования подлежат калибровке Заказчиком. В зоне резьбы толщина покрытия не регламентируется.

- Толщина покрытия изделия по согласованию с Заказчиком в зависимости от марки стали, толщины и профиля материала от 40 до 200 мкм.

Металлоконструкции поставлять пакетами по маркам и профилю, снабженными биркой. На бирке                                                           обязательно должна быть указана марка стали.

- Всё поставляемое на цинкование сырье увязывается по грузовым местам или упаковывается в тару, обеспечивающую его механизированную разгрузку, снабжено бирками с номером договора и обозначением Заказчика, наименованием и количеством отгруженных марок. К сырью должны быть приложены сертификат и накладная,  в которой в обязательном порядке указывается: номер договора, наименование отгруженных марок, количество штук, вес одной штуки, общий вес, стоимость одной штуки, общая стоимость.

При соблюдении данных требований Подрядчик гарантирует нанесение покрытия методом горячего цинкования  в соответствии с ГОСТ 9.307 – 89 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001